一、实验目的 1. 掌握磁滞、磁滞回线和磁化曲线的概念，加深对磁性材料的主要物理量的理解，如矫顽力、剩磁和磁导率。 2. 学会用示波法测绘基本磁化曲线和磁滞回线。 3. 比较不同频率下磁滞回线的区别，并确定在某一频率下的饱和磁感应强度Bs、剩磁Br和矫顽力Hc的数值

二、实验原理 1.磁化曲线 磁化曲线是物质中的磁感应强度B与所施加的磁场强度H的关系， B=μH 其中μ是磁导率，对铁磁物质而言μ≫1。如果在由电流产生的磁场中放入铁磁物质，则磁场将明显增强，此时铁磁物质中的磁感应强度B比单纯由电流产生的磁感应强度增大百倍，甚至在千倍以上。 铁磁物质的磁导率μ并非常数，而是随H的变化而改变，即μ=ƒ(H)，为非线性函数。所以如图1所示，B与H也是非线性关系。 图1：磁化曲线和μ~H曲线 2.磁滞回线 当铁磁材料的磁化达到饱和之后，如果将磁化场减少，则铁磁材料内部的B和H也随之减少，但其减少的过程并不沿着图1磁化时的OS段退回。从图2可知当磁化场撤消，H=0时，磁感应强度仍然保持一定数值B=Br称为剩磁。 若要使被磁化的铁磁材料的磁感应强度B减少到0，必须加上一个反向磁场并逐步增大。当铁磁材料内部反向磁场强度增加到H=Hc时（图2上的c点），磁感应强度B才是0，达到退磁。图2中的的bc段曲线为退磁曲线，Hc为矫顽磁力。如图2所示，当H按O → Hs → O → -Hc → -Hs → O → Hc → Hs 的顺序变化时，B相应O → Bs → Br → O → -Bs → -Br → O → Bs 顺序变化。图中的Oa段曲线称起始磁化曲线，所形成的封闭曲线abcdefa称为磁滞回线。 图2：起始磁化曲线与磁滞回线 图3：基本磁化曲线aa1a2a3 由图2可知： - 当H=0时，B≠0，这说明铁磁材料还残留一定值的磁感应强度Br，通常称Br为铁磁物质的剩余感应强度（剩磁）。 - 若要使铁磁物质完全退磁，即B=0，必须加一个反方向磁场Hc。这个反向磁场强度Hc，称为该铁磁材料的矫顽磁力。 - B的变化始终落后于H的变化，这种现象称为磁滞现象。 - H上升与下降到同一数值时，铁磁材料内的B值并不相同，退磁化过程与铁磁材料过去的磁化经历有关。 - 当从初始状态H=0，B=0开始周期性地改变磁场强度的幅值时，在磁场由弱到强地单调增加过程中，可以得到面积由大到小的一簇磁滞回线，如图3所示。其中最大面积的磁滞回线称为极限磁滞回线。我们把图3中原点O和各个磁滞回线的顶点a1,a2，…a所连成的曲线，称为铁磁性材料的基本磁化曲线。 - 由于铁磁材料磁化过程的不可逆性及具有剩磁的特点，在测定磁化曲线和磁滞回线时，必须将铁磁材料预先退磁，以保证外加磁场H=0，B=0；退磁方法：逐渐减少磁化电流，直到B和H都减小为零。 图4：B--H曲线实验线路 3. 示波器测量B-H曲线的原理 示波器测量B—H曲线的实验线路如图4所示，其中X、Y接示波器的X轴和Y轴输入。本实验研究的铁磁物质是一个环状试样。在试样上绕有励磁线圈N1匝和测量线圈N2匝。若在线圈N1中通过磁化电流i1，此电流在式样内产生磁场，根据安培环路定律HL=N1i1，磁场强度H的大小为： H=N1i1L (1) 其中是为环状式样的平均磁路长度。由图4可知，示波器X轴偏转板的电压为 UX=UR1=i1R1 (2) 由式(1)和式(2)得： UX=LR1N1H (3) 上式表明在交变磁场下，任一时刻示波器X轴的输入正比于磁场强度H。为了测量磁感应强度B，在次级线圈N2上串联一个电阻R2与电容C构成一个回路，R2与C构成一个积分电路。取电容C两端电压至示波器Y轴输入。若适当选择R2和C的值，使R2≫1/ωC，则次级电流为 I2=E2[R22+(1/ωC)2]1/2≈E2R2 式中ω为电源的角频率，E2为次级线圈的感应电动势： E2=N2dΦdt=N2SdBdt 式中Φ为磁通量，S为环状式样的截面积，示波器Y输入电压为 UY=UC=QC=1CI2dt =1CR2E2dt=N2SCR2dBdtdt=N2SCR2B （4） 上式表明接在示波器Y轴输入的正比于B。 由(3)和(4)得 H=N1LR1UXB=CR2N2SUY (5) 由(5)式可知，只要读出电阻和电容的值，然后通过示波器测出电压UX和UY，即可绘出磁滞回线。 其中样品参数为： 样品1参数: 平均磁路长度L=0.130mn 磁芯样品截面积S=1.24*10^(-4)m^2 线圈匝数N1=N2=N3=150 样品2参数: 平均磁路长度L=0.075m 磁芯样品截面积S=1.20*10^(-4)m^2 线圈匝数N1=N2=N3=150

三、实验仪器： DH4516N磁特性综合实验测试仪、示波器 图5：实验仪器图

四、实验内容： 1.磁特性综合测量实验仪面板 图6：面板图 2.观察样品的磁滞回线 打开电源前，先将信号源输出幅度调节旋钮逆时针调到底，使信号输出最小。 注意：由于信号源、电阻R1和电容C的一端已经与地相连，所以不能与其他接线端相连接。否则会短路信号源、UR或UC，从而无法正确做出实验。 观察两种样品在25Hz、50Hz、75Hz、100Hz交流信号下的磁滞回线图形 - 按上图所示连接好电路 - 逆时针调节幅度旋钮至最小 - 调节示波器显示方式为X-Y方式 - 示波器X和Y输入选择为DC方式，X测量电阻𝑅_1的电压，Y测量电容𝐶的电压 - 缓慢增加磁化电流，使示波器显示的磁滞回线上B的值增加缓慢，达到饱和。调节X、Y增益和电阻𝑅1、𝑅2的大小，使示波器上显示典型美观的磁滞回线图形。示波器上显示磁化电流对应的水平方向格数为 (-5, 5) 格。 3. 测量电源频率50Hz时的磁化曲线 - 示波器上磁化电流在水平方向的格数为(-5, 5) 格时，逐渐减小磁化电流至0，使示波器上磁滞回线成为一个点，此后保持X、Y增益和其它参数不变。 - 缓慢顺时针调节幅度调节旋钮，单调增加磁化电流，使磁化电流在X方向的读数为0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0，单位为格，记录磁滞回线顶点在Y方向上的读数如表1，单位为格。 - 记录电阻𝑅_1、𝑅_2和电容𝐶的值，根据样品参数和公式(5)计算H和B的值，绘制磁化曲线 4. 测量电源频率为50Hz时的磁滞回线 - 调节参数式示波器上磁化电流在水平方向的格数为(-5, 5) 格，在Y竖直方向上的格数为(-4,4)。 - 记录示波器显示的磁滞回线在X坐标为5.0、4.0、3.0、2.0、1.0、0、-1.0、-2.0、-3.0、-4.0、-5.0格时，对应的Y坐标格数，同时记录Y坐标为4.0、3.0、2.0、1.0、0、-1.0、-2.0、-3.0、-4.0格时对应的X坐标格数，填入表2。 - 记录电阻𝑅_1、 𝑅_2和电容𝐶的值，根据样品参数和公式(5)计算H和B的值，绘制磁滞回线。

六、结果陈述

七、思考题

指导教师批阅意见

成绩评定 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述30分; 思考题 10分; 报告整体 印 象; 总分.

注：正文统一用5号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号             姓名

表1 磁化曲线数据记录

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X/格 | 0.00 | 0.20 | 0.4. | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| H/(A/m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y/格 | 0 | 0.40 | 1.00 | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 |
| B/mT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 磁滞回线数据记录    𝑹𝟏=   𝜴  ， 𝑹𝟐=   𝐊𝜴 ，  𝑪=    𝝁𝑭

| X/格 | H(A/m) | Y/格 | B/mT | X/格 | H(A/m) | Y/格 | B/mT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.00 |  | 4.00 |  | -5.00 |  | -4.00 |  |
| 4.00 |  | 3.90 |  | -4.00 |  | -3.90 |  |
| 3.00 |  | 3.80 |  | -3.00 |  | -3.80 |  |
| 2.00 |  | 3.60 |  | -2.00 |  | -3.60 |  |
| 1.00 |  | 3.40 |  | -1.00 |  | -3.40 |  |
| 0.60 |  | 3.00 |  | -0.60 |  | -3.00 |  |
| 0.20 |  | 2.00 |  | -0.20 |  | -2.00 |  |
| 0.00 |  | 1.00 |  | 0 |  | -1.00 |  |
| -0.20 |  | 0 |  | 0.20 |  | 0.00 |  |
| -0.40 |  | -1.00 |  | 0.40 |  | 1.00 |  |
| -0.60 |  | -2.00 |  | 0.60 |  | 2.00 |  |
| -0.90 |  | -3.00 |  | 0.90 |  | 3.00 |  |
| -1.00 |  | -3.20 |  | 1.00 |  | 3.20 |  |
| -2.00 |  | -3.55 |  | 2.00 |  | 3.55 |  |
| -3.00 |  | -3.75 |  | 3.00 |  | 3.75 |  |
| -4.00 |  | -3.85 |  | 4.00 |  | 3.85 |  |
| -5.00 |  | -4.00 |  | 5.00 |  | 4.00 |  |